APPENDIX C

STEEL SHEET METAL GAUGES

British Imperial or US Standard Gauge

(Uncoated Steel Sheets)

| Wire Gauge | British Standard Thickness (inches) | US Standard Thickness (inches) |
| --- | --- | --- |
| 4 6 8 | 0.2242 0.1943 0.1644 | 0.232 0.192 0.160 |
| 10 12 14 | 0.1345 0.1046 0.0747 | 0.128 0.104 0.080 |
| 16 18 20 | 0.0598 0.0478 0.0359 | 0.064 0.048 0.036 |
| 22 24 26 | 0.0299 0.0239 0.0179 | 0.028 0.022 0.018 |
| 28 30 | 0.0149 0.0120 | 0.0148 0.124 |